## Slide 1: TP 1. A quoi cela sert dissoudre des métaux?
Nettoyage des surfaces (désoxydation)
Le polissage et l’électropolissage des surfaces (diminution de la rugosité)
Récupération des métaux nobles, rares ou toxiques
(p.ex. lors du recyclage des microcomposants électroniques)
4. La gravure (fabrication de pistes, niveaux, moules)
5. La découpe (usinage) chimique

## Slide 2: Polissage chimique (exemple: acier inox 316L)

## Slide 3: Polissage électro-chimique
La pièce à polir sert de l’anode (pole +)
Pièce en
Inox (+)
Cathode 2
Cathode 1

## Slide 4: Usinage chimique: applications
Les avantages
La précision (micrométrique)
Absence de déformation et de contraintes
Traitement des grandes séries
Coût
Adaptée pour la plupart des alliages industriels (aciers, Cu, Al, Ti)
Les exemples des produits
Horlogerie (roues, platines, décor)
Circuits imprimés (pistes en cuivre)
Divers micro-composants (p. ex. filtres à café)

## Slide 5: Le micro-usinage photochimique: étapes
Préparation de surface: dégraissage, nettoyage
Application d’une résine UV-sensible (photorésist) + séchage à 100°C
Illumination UV de la résine à travers un masque (motif)
Dissolution des parties non-illuminées de la résine (développement)
Substrat (Fe)
2. Application du photoresist par la méthode «spin-coating»
UV
3. Illumination (exposition)
4. Développement du photoresist (dans NaOH)
Le masque pour l’usinage photochimique
Photoresist
Masque

## Slide 6
5.Gravure chimique (projection des acides)
6. Stripping du photoresist
Vidéo CMT-Rickenbach
5. Gravure chimique (dissolution des parties du substrat exposées à l’UV, non protégées par le photorésist)
Exemples: pour la gravure des aciers (Fe):
Fe + 2 FeCl3  3 FeCl2
On constate qu'avec du chlorure ferrique (FeCl3), le fer va se dissoudre
Substrat (Fe)
Solution FeCl3
6. «Stripping» (dissolution du photorésist) avec une solution chimique spéciale
Le micro-usinage photochimique: étapes

## Slide 7
Défauts générés par l’usinage chimique

## Slide 8: Gravure chimique sèche (Reactive Ion Etching, RIE)
Substrat Si
Ions CFx+
(CF4)
Substrat Si
Substrat Si
Substrat Si

## Slide 9
Matériau à graver | Gravure humide | Gravure sèche (gravure plasma)
Aluminium (Al) | 80 % acide phosphorique (H3PO4) + 5 % acide acétique (éthanoïque) + 5 % acide nitrique (HNO3) + 10 % eau (H2O) à 35-45 °C [1] | Cl2, CCl4, SiCl4, BCl3[2]
Arséniure de gallium (GaAs) | Acide chlorhydrique (HCl) Acide citrique dilué (C6H8O7 : H2O, 1 : 1 ) + Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée - H2O2)+ eau (H2O) | Cl2, CCl4, SiCl4, BCl3, CCl2F2
Oxyde d'indium-étain [ITO] (In2O3:SnO2) | acide chlorhydrique (HCl) + acide nitrique (HNO3) + eau (H2O) (1:0.1:1) à 40°C[3] | 
Chrome (Cr) | "Chrome Etch": Nitrate de cérium et d'ammonium ((NH4)2Ce(NO3)6) + acide nitrique (HNO3) [4] Acide chlorhydrique (HCl)[4] | Cl2
Molybdène (Mo) | CF4 [2] | 
Or (Au) | Eau régale (mélange 3:1= HCl:HNO3) | 
Platine (Pt) | Eau régale | 
Résidus organique et photorésist | Gravure « piranha »: acide sulfurique (H2SO4) + Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée - H2O2) | O2 (« Plasma ashing »)
Silicium (Si) | Acide nitrique (HNO3) + acide fluorhydrique (HF)[1] | CF4, SF6, SiF4, BCl3, NF3 [2] Cl2, CCl2F2 [2]
Dioxyde de silicium (SiO2) | Acide fluorhydrique (HF)[1] « Buffered oxide etch » [BOE]: fluorure d'ammonium (NH4F) et acide fluorhydrique (HF)[1] | CF4, CH3F, SF6, NF3 [2]
Nitrure de silicium (Si3N4) | 85 % acide phosphorique (H3PO4) à 180 °C[1] (note: nécessite un masque de SiO2) | CF4, SF6, NF3[2]
Tantale (Ta) |  | CF4 [2]
Titane (Ti) | HF | BCl3[5]
Nitrure de titane (TiN) | Acide nitrique (HNO3) + Acide fluorhydrique (HF) SC1 HF tamponné (bHF) | 
Tungstène (W) |  | CF4 [2] SF6